| Pos. | _____ m² | Bodenbeläge aus Feinsteinzeugfliesen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Keramische Bodenbeläge auf einem # Schwimmenden Estrich nach DIN 18560-T2 # Zementverbundestrich nach DIN 18560-T3 # Estrich auf Trennschicht nach DIN 18560-T4 # _______________ - Estrich mit unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIa Fabrikat : McTile Serie : Feinsteinzeug Art.-Nr. : 5031 MT2020 551L Format : 198 x 198 x 9 mm Oberfl. : eben, unglasiert Materialbild: Feinkorn, TS Farbe : anthrazit Sorte : 1. Rutschhemmung: R11 / B Einzelfliesen # bei erhöhter Beanspruchung - hohlraumfreie Verlegung - im kombinierten Buttering-Floating- Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbettmörtels - oder mit Hilfe eines Fließbettmörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund. # im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2 auf vorhandenem Untergrund belegen. Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen. Das Verlegen der Fliesen / Platten erfolgt im Fugen-schnitt / Halbverband / ____-Verband mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe _____ mit einem für die Verfugung von Feinsteinzeugbelägen geeigneten hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand-anschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen. Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegren-zungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfaßt. |  |  |
|  |  |  | _________ | _________ |