| Pos. | _____ lfdm | Wandanschluß als liegender Kehlsockel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aus unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIa Fabrikat : McTile Serie : Feinsteinzeug Art.-Nr. : 5043 MT1020 501L Format : 198 x 90 x 9 mm Oberfl. : eben, unglasiert Materialbild: Feinkorn, HOSO Farbe : anthrazit Sorte : 1. # im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE # im Dickbett nach VOB-DIN 18352 auf vorhandenem Untergrund ________ herstellen. Das Verlegen der Sockelfliesen erfolgt im Fugen-schnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe _____ mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Das Herstellen der Innen- und Außenecken wird in bes. Position erfaßt. Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfaßt. |  |  |
|  |  |  | _________ | _________ |

| Pos. | _____ lfdm | Wandanschluß als stehender Kehlsockel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aus unglasierten Feinsteinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIa Fabrikat : McTile Serie : Feinsteinzeug Art.-Nr. : MT1020 501K Format : 196 x 100 x 9 mm Oberfl. : eben, unglasiert Materialbild: Feinkorn, HOSO Farbe : dunkelgrau matt Sorte : 1. # im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines kunststoffvergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels gemäß EN 12004 Klasse C2TE # im Dickbett nach VOB-DIN 18352 auf vorhandenem Untergrund ________ herstellen. Das Verlegen der Sockelfliesen erfolgt im Fugen-schnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe _____ mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. Das Herstellen der Innen- und Außenecken wird in bes. Position erfaßt. Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfaßt. |  |  |
|  |  |  | _________ | _________ |